1- بدنه اصلي ازنبشي استاندارد mm 7 \* 70 \* 70 ساخته شود.

2- حائل ازنبشي استاندارد mm 3 \*30\*30 ساخته شود.

3- پس ازاتمام عمليات ساخت تمامي محلهاي سوراخكاري ، برش ، جوشكاري ، توسط دستگاه فرزپليسه گيري شوند، بطوريكه در

حين اجراء به دست ولباس كاربرآسيبي وارد نگردد.

4- پس ازاتمام ساخت جلوبر ابتدا زنگ زدايي شده وسپس باگالوانيزه گرم به قطر150 ميكرون پوشش داده شود.

5- سوراخكاريها با قطرهاي مشخص شده وبا دقت كافي اجراء شوند.

6- درساخت جلوبرازنبشي ها استاندارد مطابق مشخصات ذكرشده استفاده شود وهمچنين ازبه كاربردن نبشيهاي فرسوده وبا شدت

زنگ زدگي زياد خودداري شود.

7- تمامي اندازه ها دردستگاه متريك وبرحسب ميليمتر داده شده اند.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **شركت توزيع برق استان كردستان** | | | |
| عنوان :  **جلوبر كابل خودنگهدار** | | | |
| تاريخ | شماره وبازنگري |
| مقياس | صفحه **9**از**46** | شماره نقشه | **E510** |  |  |
| تاييدكننده: | | تصويب كننده: | |  |  |